|  |
| --- |
| Thermopor-Mauerziegel – 36,5 cmMauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 008. Die Ziegel sind nach DIN1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-1150 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem Leichtmörtel LM21 vollfugig zu vermauern.Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)Art.-Bez. SM38Rohdichteklasse 0,60Festigkeitsklasse 6Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda) 0,08 W/mKGrundwert der zul. Druckspannung 0,4 MN/m²d = 36,5 cm (247/365/238 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

**Ausschreibungstext GIMA-Mauerziegel SM38**

Format: 247 / 365 / 238 mm